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1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1。

表1 抽样数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检样数量
	备样数量

	
	浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板
	600mm*600mm*8块
	600mm*600mm*4块
	600mm*600mm*4块

	
	中密度纤维板
	600mm*600mm*8块
	600mm*600mm*4块
	600mm*600mm*4块

	
	普通胶合板
	600mm*600mm*8块
	600mm*600mm*4块
	600mm*600mm*4块

	
	定向刨花板
	600mm*600mm*8块
	600mm*600mm*4块
	600mm*600mm*4块


2 检验依据

表2 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	含水率
	GB/T17657-2022

	
	浸渍剥离
	GB/T17657-2022

	
	横向静曲强度
	GB/T17657-2022

	
	表面耐划痕
	GB/T17657-2022

	
	表面耐磨
	GB/T17657-2022

	
	表面耐污染腐蚀
	GB/T17657-2022

	
	表面耐冷热循环
	GB/T17657-2022


表3 中密度纤维板
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	板内密度偏差
	GB/T11718-2021

	
	含水率
	GB/T17657-2013

	
	静曲强度
	GB/T11718-2021

	
	弹性模量
	GB/T11718-2021

	
	内胶合强度
	GB/T17657-2013

	
	吸水厚度膨胀率
	GB/T17657-2013

	
	密度
	GB/T17657-2013

	
	表面胶合强度
	GB/T17657-2013


表4 普通胶合板
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	含水率
	GB/T17657-2013

	
	胶合强度
	GB/T17657-2013

	
	浸渍剥离
	GB/T17657-2013

	
	静曲强度
	GB/T17657-2013

	
	弹性模量
	GB/T17657-2013


表5 定向刨花板

	序号
	检验项目
	检验方法

	
	含水率
	GB/T17657-2013

	
	静曲强度（主向）
	GB/T17657-2013

	
	静曲强度（次向）
	GB/T17657-2013

	
	弹性模量（主向）
	GB/T17657-2013

	
	弹性模量（次向）
	GB/T17657-2013

	
	内结合强度
	GB/T17657-2013


执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T34722-2025 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

GB/T11718-2021中密度纤维板

GB/T9846-2015 普通胶合板

GB/T41715-2022 定向刨花板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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