攀枝花市建筑保温绝热材料产品质量监督抽查实施细则
（2026 年版）

1  抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品数量见表 1。
表 1  抽样数量
	序号
	产品名称
	每批次抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	建筑保温砂浆
	燃烧性能等级A1：不少于50kg
燃烧性能等级A2：不少于300kg
	燃烧性能等级A1：不少于25kg
燃烧性能等级A2：不少于150kg
	燃烧性能等级A1：不少于25kg
燃烧性能等级A2：不少于150kg

	2
	膨胀珍珠岩
	不少于20L
	不少于10L
	不少于10L

	3
	建筑用岩棉绝热制
品
	不少于6m2
	不少于3m2
	不少于3m2

	4
	建筑用真空绝热板
	不少于 6m2
	不少于 3m2
	不少于 3m2

	5
	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)
	8块
	4块
	4块

	注：应在抽样单上注明产品的型号规格；水泥基泡沫保温板应抽取从脱模时间算起存放14d后的产品。


2  检验依据
表 2  建筑保温砂浆检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	放射性
	GB 6566-2010

	2
	干密度
	GB/T 20473-2021

	3
	抗压强度
	GB/T 20473-2021
GB/T 5486-2008

	4
	抗冻性
	GB/T20473-2021

	5
	拉伸粘结强度
	GB/T 20473-2021

	6
	吸水性
	GB/T20473-2021GB/T5486-2008


表 3  膨胀珍珠岩检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	堆积密度
	JC/T 209-2012

	2
	质量含湿率
	GB/T 20313-2006

	3
	粒度
	JC/T 209-2012

	4
	堆积密度均匀性
	JC/T 209-2012


表 4  建筑用岩棉绝热制品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度允许偏差
	GB/T 5480-2017
GB/T 19686-2015

	2
	质量吸湿率
	GB/T 5480-2017

	3
	导热系数
	GB/T 10294-2008
GB/T 10295-2008

	4
	压缩强度
	GB/T 13480-2014
GB/T 19686-2015

	5
	憎水率
	GB/T 10299-2011

	6
	渣球含量
	GB/T5480-2017



表 5  建筑用真空绝热板检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压缩强度
	GB/T8813-2020
JG/T438-2014

	2
	尺寸稳定性
	GB/T 8811-2008 JG/T 438-2014

	3
	表面吸水量
	GB/T 5486-2008 JG/T 438-2014

	4
	垂直于板面方向的抗拉强度
	JG/T438-2014


表 6  绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观要求
	GB/T10801.1-2025

	2
	长度允许偏差
	GB/T6342-1996

	3
	宽度允许偏差
	GB/T6342-1996

	4
	厚度允许偏差
	GB/T6342-1996

	5
	尺寸稳定性
	GB/T8811-2008

	6
	吸水率
	GB/T8810-2005

	7
	燃烧性能
	GB8624-2012


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 20473-2021 建筑保温砂浆
JC/T 209-2012 膨胀珍珠岩
GB/T 19686-2015 建筑用岩棉绝热制品
JG/T 438-2014 建筑用真空绝热板
GB/T10801.1-2025 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2  判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
[bookmark: _GoBack]若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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